|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Описание продукта:**Hagmans Klarlack 1K — это однокомпонентный прозрачный лак на полиуретановой основе, прочный и удобный в использовании. В первую очередь продукт предназначен для нанесения на краску для пола Hagmans Golvfärg 1K с или без облицовки крошкой для повышения прочности; также он подходит для использования на основании под деревянное или паркетное покрытие пола. ПРИМЕЧАНИЕ: деревянные основания; использовать только в помещениях!**Техническая информация:** |  | **Нанесение:**Тщательно перемешайте лак перед использованием. Наносите лак в один-два слоя с помощью кисти или войлочного валика. Для впитывающих оснований может потребоваться третий слой. При нанесении лака на ранее необработанные деревянные полы не забудьте тщательно отшлифовать неровные участки поверхности после первой лакировки и очистить всю шлифовальную пыль для достижения абсолютно гладкой поверхности. Через один день на пол можно ставить мебель. Однако для очень тяжелой мебели и ковровых покрытий лучше всего подождать около одной недели, чтобы лак стал максимально сухим и прочным.Не выполняйте лакировку при температурах ниже 10°C. |
| Основной материал: | Полиуретановая дисперсия |  |
| Плотность: | 1,04 кг/л |  |
| Содержание сухого вещества: | 33 масса % / 30 объём % |  |
| Блеск: | Глянцевый прибл. 90Полуглянцевый прибл. 40 |  |
| Расход материала: | 8-10 м²/л на слой. |  |  |
| Время высыхания: | около 3 часов до нанесения следующего слоя |  | **Упаковка:** |
| Готов к использованию через: | Прибл. 12 ч. |  | 39091 20 1 л39092 20 4 л39094 20 10 л39071 40 1 л39072 40 4 л39074 40 10 л39081 90 1 л39082 90 4 л39084 90 10 л |  |
| Достижение полной износостойкости: | 5-7 дней |  |
| Жизнеспособность: | Два года |  |
| Очистка: | Вода |  |
| Раствор: | Не разбавлять. |  |
| Хранение: В защищённом от холода месте |  |
|  |  |
| **Подготовка:**Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Ранее окрашенные или лакированные поверхности должны быть отшлифованы до матового состояния. |  |
|

|  |
| --- |
| CE |
| Hagmans Kemi ABа/я 11251110 Фритсла |
| 13 |
| EN 1504-2 |
| 39041-002 |
| Продукт для защиты бетонных поверхностей Покрытие |
| Класс огнестойкости: | Bfl-s1 |
| Проницаемость для водяного пара | Класс I |
| Капиллярная абсорбция и водопроницаемость | вес < 0,1 кг/м2ч0,5 |
| Прочность сцепления | >2,0 Н/мм2 |

 |