|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание продукта:**  Hagmans Klarlack 1K — это однокомпонентный прозрачный лак на полиуретановой основе, прочный и удобный в использовании. В первую очередь продукт предназначен для нанесения на краску для пола Hagmans Golvfärg 1K с или без облицовки крошкой для повышения прочности; также он подходит для использования на основании под деревянное или паркетное покрытие пола. ПРИМЕЧАНИЕ: деревянные основания; использовать только в помещениях!  **Техническая информация:** | |  | **Нанесение:**  Тщательно перемешайте лак перед использованием. Наносите лак в один-два слоя с помощью кисти или войлочного валика. Для впитывающих оснований может потребоваться третий слой. При нанесении лака на ранее необработанные деревянные полы не забудьте тщательно отшлифовать неровные участки поверхности после первой лакировки и очистить всю шлифовальную пыль для достижения абсолютно гладкой поверхности. Через один день на пол можно ставить мебель. Однако для очень тяжелой мебели и ковровых покрытий лучше всего подождать около одной недели, чтобы лак стал максимально сухим и прочным.  Не выполняйте лакировку при температурах ниже 10°C. | |
| Основной материал: | Полиуретановая дисперсия |  |
| Плотность: | 1,04 кг/л |  |
| Содержание сухого вещества: | 33 масса % / 30 объём % |  |
| Блеск: | Глянцевый прибл. 90  Полуглянцевый прибл. 40 |  |
| Расход материала: | 8-10 м²/л на слой. |  |  | |
| Время высыхания: | около 3 часов до нанесения следующего слоя |  | **Упаковка:** | |
| Готов к использованию через: | Прибл. 12 ч. |  | 39091 20 1 л  39092 20 4 л  39094 20 10 л  39071 40 1 л  39072 40 4 л  39074 40 10 л  39081 90 1 л  39082 90 4 л  39084 90 10 л |  |
| Достижение полной износостойкости: | 5-7 дней |  |
| Жизнеспособность: | Два года |  |
| Очистка: | Вода |  |
| Раствор: | Не разбавлять. |  |
| Хранение: В защищённом от холода месте | |  |
|  | |  |
| **Подготовка:**  Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Ранее окрашенные или лакированные поверхности должны быть отшлифованы до матового состояния. | |  |
| |  |  | | --- | --- | | CE | | | Hagmans Kemi AB  а/я 112  51110 Фритсла | | | 13 | | | EN 1504-2 | | | 39041-002 | | | Продукт для защиты бетонных поверхностей Покрытие | | | Класс огнестойкости: | Bfl-s1 | | Проницаемость для водяного пара | Класс I | | Капиллярная абсорбция и водопроницаемость | вес < 0,1 кг/м2ч0,5 | | Прочность сцепления | >2,0 Н/мм2 | | |